Specyfikacja Techniczna – Pokrycia dachowe wraz z ociepleniem z wełny mineralnej na stajenkach : zwierzą kopytnych ( Tomi) , wilka grzywiastego i kazuara.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany pokrycia papowego wraz z wykonaniem  ocieplenia stropodachu w stajence zwierząt kopytnych ( TOMI) , wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego ZOO.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

- Roboty , których dot. Specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i majace na celu wymianę pokrycia dachowego z wykonaniem ocieplenia z wełny mineralnej. Zakres robót ogranicza się do wymiany uszkodzonych elementów drewnianej więźby dachowej w stajence zwierząt kopytnych , prac dekarskich przy wymianie poszycia dachu z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Przy wykonywaniu pokrycia dachu w zakresie robót modernizacyjnych znajdą się również roboty budowlane ( ocieplenie stropodachu i malowanie ścian)

Dachy należy kryć  papą termozgrzewalną SBS – em GR. 5,2mm

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: jakość ich wykonania, zabezpieczeniem pomieszczeń przed zalaniem w trakcie prowadzenia robót , zgodność robót z obowiązującymi normami i zaleceniami Zamawiającego.

1.4.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach  i w terminie określonych w umowie.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu przy s budynku w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich .

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W czasie trwania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z

zakresu ochrony środowiska na placu budowy  i w bezpośredniej odległości od niego.

- unikać szkodliwych działań a mianowicie nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań

dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu

robót budowlanych

- utrzymanie w ładzie dróg dojazdowych

1.4.5 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania Wykonawcy odpowiedzialności ponosi Wykonawca.

2. MATERIAŁY, WYKONANIE ROBÓT

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania robót dekarskich mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac modernizacyjnych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać polskim Normom. Należy stosować tylko i wyłącznie materiały oznakowane znakiem budowlanym  „ B” lub znakiem „CE”. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2  Środki transportu

Dostawa materiałów odbywać się będzie na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym Środkami własnymi Wykonawcy lub dostawcy materiałów budowlanych. W tym przypadkach za organizację dostaw materiałów odpowiada Wykonawca. Wywożenie  elementów odpadowych odbywać się będzie  na tereny wysypiska lub utylizacji  na koszt Wykonawcy z uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. OKŁADZINA DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

3.1 Zalecane pochylenie połaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia połaci dachowej papą termozgrzewalną do 2 warstw papy wynosi od 3% do 20% .

3.2 Obowiązkowe pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną SBS-em do  takich pap należą min. POLBIT, WOLBIT, ZDUBIT, JUNIOR oraz MONODACH w tym użycie:

- papy podkładowej na włóknie poliestrowej gr. 4,6mm+_ 0,2

-papy wierzchniego krycia na włóknie poliestrowej (  SBS-em  )gr. 5,2 mm -+0,2z

3.3 Sprzęt i narzędzia

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem

- mały palnik do obróbek dekarskich

- butle z gazem technicznym propan- butan lub propan

- szpachelka

- wąż do cięcia

- wałek dociskowy z silikonową

- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

3.4 Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS – em można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 00C. Temperatura stosowania w/w pap można obniżyć pod warunkiem , że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. 20 0C).Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu , jej oblodzenia podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

3.5 Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

- podłużny – 10 cm

- poprzeczny – 12 do 15

Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, a przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu.

4.RURY i RYNNY SPUSTOWE ZEWNĘTRZNE

a/  Rury spustowe  z blachy ocynkowanej gr. 0,5÷0,6 mm, odcinki rur długości 2,0÷3,0m. Rury spustowe są przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze  nie rzadziej niż co 3m. W dolnej części rury spustowe powinny być zakończone kolanem wylotowym. Górna część rury spustowej powinna być połączona z rynną przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur nie większej niż 10m.

b/  Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Można to wykonać przy pomocy podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.

c/  Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

6.1   Rynny dachowe

a/  rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6-0,7 mm.

b/  rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem.

c/  brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny.

d/  denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem.

e/  każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120º - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego.

f/   w zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach:

- 4x25 mm – przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,

- 5x25 mm – przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy do 180 mm,

- 5x30 mm – przy rynnach o średnicy większej niż 180 mm bez względu na pochylenie połaci

dachowej.

g/  spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.

h/  połączenie rynny z rurą spustową ( tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie.

5.  ODBIÓR POKRYCIA DACHOWEGO WYKONANEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJORAZ WYKONANIA  RUR SPUSTOWYCH , RYNIEN I OPIERZEŃ BLACHARSKICH.

Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej

5.1.  Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoża.

5.2 Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

5.3 Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

5.4 Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia rynien w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków ( przekroju, zakładów, nitowania i lutowania ) i przy rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia rur w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych odcinków w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem  sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm.

6.        Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.1  Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

wykonywanych czynności.

6.2 Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp.

6.3 Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach o pochyleniu połaci powyżej 30% skierowanym na otwartą przestrzeń powinni być ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych krawędzi dachu.

6.4 W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na dachu należy stosować kotły podgrzewane elektrycznie lub olejem napędowym.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.2.Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z papy.

7.3.Kontrola wykonania pokryć

7.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

7.3.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej  specyfikacji technicznej.

b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt.4.

c)Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

8.OBMIAR ROBÓT

8.1 Jednostką obmiarową robót jest :

- dla robót – Krycie dachu papą – m2 powierzchni dachu,

- dla robót – Obróbki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

9.ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY  PŁATNOŚCI

Wymagania dotyczące odbioru robót i podstawy płatności zgodne z umową

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-74?B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami    stosowanymi na gorąco.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U, wymagania i badania.

12.2.Inne dokumenty i instrukcje

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  /Dz. U.02 Nr 75 poz. 690  /.

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  Dz.U. 06,156,1118 / Prawo budowlane/

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 06,213,1568 / w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać  pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej /